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	أعمال الحفر:أعمال الحفر في الأرض الطبيعية في أي نوع من أنواع التربة حتى الوصول الى التربة الصالحة للتأسيس طبقاٍ للرسومات وتقرير التربة بما لا يقل عن 4 متر
 من الاسفلت لزوم اللبشة وخلافة وذلك مع نقل أي كميات حفر زائدة 

لا يتم الدفان بها إلي المقالب العمومية . وذلك حسب أصول الصناعة والشروط 

والمواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف والقياس هندسيا
	
	
	
	
	السعر محمل على المتر المربع ( مسطحات البناء)
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	أعمال الخرسانات :-فرشة النظافة :- توريد وعمل فرشة نظافة من  الخرسانة العادية سمك 10 سم أسفل الأساسات والارصفة والخزانات الارضية عيار 250كجم \ م3 اسمنت مقاوم للكبريتات والفئة تشمل تسوية التربة اسفل صبة النظافة ورشها ودمكها وكذلك توريد الخرسانة والمصنعية والفورم الخشبية والصب والقد والتسوية والمعالجةـ شامل مما جميعه طبقاً للرسومات وحسب أصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية.مما جميعه بالمتر المسطح مع تركيب وتوريد بلاستيك ثقيل (400) مكرون مانع للرطوبة قبل صبة النظافة لكامل المبنى 
	
	
	
	
	السعر محمل على المتر
المربع (مسطحات البناء)
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	اللبشة- توريد وعمل خرسانة مسلحة عيار 350 كجم \ م3 مقاوم مقاوم للكبريتات لزوم أعمال اللبشة والفئة تشمل التوريد والمصنعية
والفرم الخشبية والصب والهز الميكانيكي والقد والتسوية والمعالجة
	
	
	
	
	السعر محمل على المتر
المربع (مسطحات البناء)
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	الخزانات الأرضية:- توريد وعمل خرسانة مسلحة للخزانات الارضية  عيار350كجم \ م3 اسمنت مقاوم مزود بالميكروسليكا وطبقاً للموضح بالرسومات والتفاصيل والفئة تشمل توريد وعمل الحدادة المسلحة والشدات الخشبية والصب شامل مما جميعه طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. 
	
	
	
	
	السعر محمل على المتر
المربع (مسطحات البناء)
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	الجدران الساندة- توريد وعمل خرسانة مسلحة للجدران الساندة عيار350كجم \ م3  اسمنت بورتلاندي مقاوم للكبريتات بالقطاعات والتفاصيل الموضحة بالرسومات والفئة تشمل كافة ما يلزم من حدادة مسلحة وشدات خشبية وصب وهز ميكانيكى ومعالجة طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .
	
	
	
	
	السعر محمل على المتر
المربع (مسطحات البناء)
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	عزل الخزانات والبدروم :- توريد ودهان طبقة عازلة من من حلول البيتومين المؤكسد الساخن ثم توريد وفرش طبقتين من اللفائف البيتومينية (الرولات ) سمك 4 مم  من أجود الانواع والسعر محمل عليه طبقة حماية من الخرسانة الناعمة سمك 5 سم مما جميعه وحسب أصول الصناعة والشروط العامة والمواصفات الفنية 
	
	
	
	
	السعر محمل على المتر
المربع (مسطحات البناء)


	7
	أعمال الدفان : بالمتر المكعب دفان حول الجدران الساندة من الخارج من تربة موردة ( رمل احمر النفود ) مع إضافة المياه والترصيص على طبقات بسمك 25 سم والتسوية ـ شامل مما جميعه وحسب أصول الصناعة  والشروط والمواصفات الفنية والقياس هندسيا , 
	
	
	
	
	السعر محمل على المتر
المربع (مسطحات البناء)
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	أعمال الخرسانة :
توريد الخرسانة المسلحة 350 مقاوم لما تحت الأرض والسقف الأرضي وما فوق الأرض 350كجم عادي .
	
	
	
	
	السعر محمل على المتر
المربع (مسطحات البناء)
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	صبة الارضية سمك 10 سم : توريد وعمل صبة الارضية الخارجية ان وجدت وتحت بلاط الارصفة سمك 10 سم من خرسانة عيار 350 كحم \ م3 اسمنت بورتلاندي مقاوم للكبريتات والفئة تشمل فرش طبقة من النايلون 300 ميكرون وتوريد وتركيب شبك حديد قطر 8 مم  والصب والهز الميكانيكى والقد والتسوية والمعالجة  شامل مما جميعه طبقاً للرسومات وحسب أصول الصناعة والشروط الفنية . مع رش الارضيات بالمبيدات الحشرية ( النمل ) .
	
	
	
	
	السعر محمل على المتر
المربع (مسطحات البناء)
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	الاعمدة :- توريد وعمل خرسانة مسلحة للاعمدة عيار 350 كجم \ م3 اسمنت عادى والفئة تشمل عمل الحدادة المسلحة والشدات الخشبية والصب والهز الميكانيكى والمعالجة وفك الخشب بعد 2 يوم و كافة ما يلزم  وحسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف. 
	
	
	
	
	السعر محمل على المتر
المربع (مسطحات البناء)
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	الاسقف والجسور: توريد وعمل الجسورالساقطة او المقلوبة اوالجسور الهوردى المدفونة بالأبعاد والقطاعات طبقا للرسومات من الخرسانة عيار 350 كجم \ م3 اسمنت عادى والفئة تشمل عمل الحدادة المسلحة والفرم والشدات الخشبية والصب والهز الميكانيكى والمعالجة وفك الخشب بعد 21 يوم من الصب و كافة ما يلزم وحسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف. 
	
	
	
	
	السعر محمل على المتر
المربع (مسطحات البناء)
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	أعمال المباني: توريد وعمل مباني سمك 20سم من البلوك الأسمنتي المعزول 40*20*20 سم (بعد اعتماد العينة ) لجدران المبنى الخارجية والفئة تشمل كافة ما يلزم حسب الرسومات وأصول الصناعة والشروط العامة والمواصفات الفنية وحسب أصول العمل بالبلبل والتشبيك مع الجهتين وكذلك المونة الاسمنيتة 2 سم مع جميع عند إلتقاء الاعمدة بالبناء يتم عمل زوايا شبك في الاعمدة بعد كل 5 رصات كذلك شبك ربط بعد كل 5 رصات .
  
	
	
	
	
	السعر محمل على المتر
المربع (مسطحات البناء)
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	 توريد وعمل مباني بالبلوك الاسمنتى المفرغ العادى مقاس 40*20*15 سم للجدران  الداخلية والفئة تشمل كافة ما يلزم حسب الرسومات وأصول الصناعة والشروط العامة والمواصفات الفنية.
	
	
	
	
	السعر محمل على المتر
المربع (مسطحات البناء)
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	الاعمال الانشائية : 
استخدام حديد سابك , الاتفاق . حديد محمد الراجحي فقط .
	
	
	
	
	السعر محمل على المتر
المربع (مسطحات البناء)
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	تأسيس الأعمال الميكانيكية:
السباكة: ويشمل الصرف الصحي المدفون في اللبشة وفي بلاطات الاسقف
التكييف: يشمل مواسير 2 بوصة لتمديدات النحاس تركيبها قبل صب الاسقف
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	الاعمال الكهربائية :
تأسيس مواسير التمديدات الكهربائية المدفونة في الاسقف والجسور على حسب المواصفات المعتمدة .
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	الاعمال حسب المخططات الانشائية والمعمارية وتوجيهات المكتب الهندسي المشرف وحسب الكود السعودي للبناء 
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	مسطحات البناء 
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